НОМЕНКЛАТУРА

трубчатых винтовых штанг

многофункциональной геотехнической системы   «GEOIZOL-MP» и её характеристики

| Характеристики | Ед. изм. | 30/18 | 30/15 | 30/11 | 40/27 | 40/21 | 40/18 | 40/14 | 52/34 | 52/31 | 52/28 | 52/20 | 72/54 | 72/49 | 72/40 | 105/78 | 105/52 | 135/83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный ø для стат. расч. | мм | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 39,0 | 38,0 | 37,6 | 37,7 | 47,9 | 47,9 | 48,0 | 47,9 | 69,2 | 68,9 | 67,8 | 103,1 | 101,8 | 132,2 |
| Услов. внутр. диаметр | мм | 18,0 | 14,9 | 11,9 | 27,0 | 21,9 | 18,2 | 14,2 | 34,0 | 31,9 | 28,9 | 20,3 | 54 | 50,0 | 40,0 | 78,0 | 52,0 | 83,0 |
| Вес погонного метра | кг/м | 2,43 | 2,88 | 3,51 | 4,79 | 5,96 | 6,66 | 7,52 | 7,31 | 7,87 | 9,08 | 11,58 | 11,53 | 13,85 | 17,92 | 26,56 | 47,17 | 63,38 |
| Площадь попереч. сечения | мм2 | 309 | 367,3 | 448 | 619 | 759 | 849 | 958 | 931 | 1003 | 1156 | 1475 | 1468 | 1764 | 2283 | 3384 | 6008 | 8074 |
| Направление резьбы |  | Лев. | Лев. | Лев. | Лев. | Лев. | Лев. | Лев. | Прав. | Прав. | Прав. | Прав. | Прав. | Прав. | Прав. | Прав. | Прав. | Прав. |
| Прочностные характеристики обычных трубчатых винтовых штанг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел текучести (δ02) | Н/мм2 | 450 | 470 | 470 | 550 | 590 | 590 | 590 | 550 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 560 | 530 | 500 | 500 |
| Предел прочности (δв) | Н/мм2 | 540 | 564 | 564 | 660 | 708 | 708 | 708 | 660 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 672 | 636 | 600 | 600 |
| Усилие на границе δ02 | кН | 139 | 173 | 210 | 335 | 448 | 501 | 565 | 512 | 592 | 682 | 870 | 854 | 1041 | 1278 | 1793 | 3004 | 4037 |
| Усилие, соответств. δв | кН | 167 | 194 | 253 | 402 | 537 | 601 | 679 | 614 | 710 | 819 | 1045 | 1039 | 1249 | 1534 | 2152 | 3605 | 4845 |
| Прочностные характеристики высокопрочных трубчатых винтовых штанг (обозначение – после размера трубчатой винтовой штанги добавляется буква «S») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел текучести (δ02) | Н/мм2 | 625 | 650 | 650 | 764 | 820 | 820 | 820 | 764 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 770 | 730 | 690 | 690 |
| Предел прочности (δв) | Н/мм2 | 707 | 730 | 730 | 864 | 920 | 920 | 920 | 864 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 870 | 830 | 780 | 780 |
| Усилие на границе δ02 | кН | 193 | 238 | 291 | 466 | 622 | 696 | 785 | 711 | 822 | 947 | 1209 | 1203 | 1446 | 1757 | 2470 | 4145 | 5571 |
| Усилие, соответств. δв | кН | 218 | 268 | 327 | 527 | 698 | 781 | 881 | 804 | 922 | 1063 | 1357 | 1350 | 1622 | 1986 | 2808 | 4686 | 6297 |

Примечание: По согласованию потребителя с изготовителем, номенклатура трубчатых винтовых штанг может быть дополнена другими типоразмерами